20mm Melton Ross Pipe Bedding

High Calcium Chalk and Flint Gravel - Calcium carbonate CaCO3 and Silca Flint SiO2

Typical		Specification

Chemical Analysis     (Dry Basis)				% Mass		% Mass

Calcium carbonate		CaCO3			48.25

Silica flint			SiO2			50.0

Magnesium oxide		MgO			0.12

Aluminium oxide		Al2O3			0.17

Ferric oxide			FE2O3			0.07

Free Moisture						0.2

Physical Analysis

- Passing %

Particle Size			20			100.0 %		80-99

12.5			68.67 %

5			4.5 %

3.5			2.6 %

Los Angeles Abrasion - LA50				27			Maximum 50

Bulk Density			kg/m3			1400

Void Space						48%

Melton Ross Pipe Bedding conforms to Highways Agency Specification BSEN 13242 Type A Aggregates

for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction.

All product specifications are based on tests carried out prior to despatch of product.

This specification relates to product numbers: 	356008					Last Revision Date: March 2018

Storage Further advice/information available on request.

Safety 	Refer to our Safety Data Sheet.