40mm Melton Ross Pipe Bedding

High Calcium Chalk and Flint Gravel - Calcium carbonate CaCO3 and Silca Flint SiO2

Typical		Specification

Chemical Analysis     (Dry Basis)				% Mass		% Mass

Calcium carbonate		CaCO3			48.25

Silica flint			SiO2			50.0

Magnesium oxide		MgO			0.12

Aluminium oxide		Al2O3			0.17

Ferric oxide			FE2O3			0.07

Free Moisture						0.2

Physical Analysis

- Passing %

Particle Size	60                  	100	100

20                	15

10        	0.5           	0 - 5

Los Angeles Abrasion - LA50				27			Maximum 50

Bulk Density			kg/m3			1400

Void Space						56%

All product specifications are based on tests carried out prior to despatch of product.

This specification relates to product numbers: 	357008				           Last Revision Date: March 2018

Storage Further advice/information available on request.

Safety 	Refer to our Safety Data Sheet.